## Slide 1
The minimum concentration of Ca
Conditions:
Current density: 12 mA/cm2
Membrane stack: SCEM
Salt solution composition:
  10 ppm, 1 ppm, 0.1 ppm, 0.01 ppm Ca
  0 ppm Mg
  8.18 g/L Na2SO4
  0.402 g/L NaHCO3

## Slide 2: 10 ppm Ca
Facing SC
Facing BC
Chart: Time (h)
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6
Con | 85.41 | 84.57 | 83.68 | 82 | 78.9 | 75.9
Chart: Time (h)
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6
 | 0 | 8.8334 | 17.9415 | 34.8955 | 77.3513 | 96.9504
Chart: Time (h)
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6
 | 0 | 16.0741 | 31.5834 | 61.7324 | 133.7855 | 163.7026
Chart: Time (h)
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 6
U,V | 43.777 | 24.722 | 18.32 | 13.908 | 11.105 | 10.484 | 10.08

## Slide 3: 1 ppm Ca
Facing SC
Facing BC
Chart: Time (h)
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6
Con | 85.79 | 84.3 | 83.27 | 81.24 | 77.25 | 73.36
Chart: Time (h)
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6
U,V | 45.582 | 22.758 | 17.142 | 12.969 | 10.45 | 9.57
Chart: Time (h)
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6
 | 0 | 12.5801 | 24.7045 | 46.7849 | 90.8054 | 134.3354
Chart: Time (h)
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6
 | 0 | 20.5483 | 40.8287 | 81.3739 | 148.0556 | 204.6508

## Slide 4: 0.1 ppm Ca
Facing SC
Facing BC
Chart: Time (h)
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6
 | 0 | 13.2094 | 27.786 | 57.3754 | 112.7939 | 163.5472
Chart: Time (h)
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6
 | 0 | 12.5244 | 25.9963 | 63.8351 | 132.5213 | 196.907
Chart: Time (h)
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6
U, V | 26.569 | 17.592 | 14.261 | 11.695 | 10.047 | 9.48
Chart: Time (h)
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6
Conductivity | 85.57 | 84.87 | 84.29 | 83.03 | 79.89 | 76.01

## Slide 5: 0.01 ppm Ca —— the minimum concentration of Ca
Facing SC
Facing BC
Chart: Time (h)
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6
 | 0 | 9.8981 | 29.2565 | 44.7526 | 111.5453 | 166.3464
25 μm
25 μm
Chart: Time (h)
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6
 | 0 | 7.1958 | 23.1787 | 60.1409 | 128.9511 | 216.7841
Chart: Time (h)
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6
U,V | 28.721 | 18.09 | 14.634 | 11.976 | 10.221 | 9.62
Chart: Time (h)
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6
Conductivity | 85.97 | 85 | 84.47 | 83.11 | 79.97 | 75.61
Ca
Ca

## Slide 6
The minimum concentration of Mg
Conditions:
Current density: 12 mA/cm2
Membrane stack: SCEM
Salt solution composition:
  50 ppm, 20 ppm, 10 ppm, 1 ppm, 0.1 ppm, 1 ppb Mg
  0 ppm Ca
  8.18 g/L Na2SO4
  0.402 g/L NaHCO3

## Slide 7: 50 ppm Mg
Facing SC
Facing BC
Chart: Time (h)
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6
Con | 86.59 | 85.82 | 85.04 | 83.5 | 80.49 | 77.5
Chart: Time (h)
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6
U,V | 38.262 | 22.265 | 17.169 | 13.078 | 10.424 | 9.45
Chart: Time (h)
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6
 | 0 | 12.6757 | 24.4408 | 48.6514 | 94.4799 | 141.1232
Chart: Time (h)
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6
 | 0 | 11.167 | 27.6843 | 62.9108 | 126.8182 | 202.576

## Slide 8: 20 ppm Mg
Facing SC
Facing BC
Chart: Time (h)
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6
Con | 86.42 | 85.59 | 84.77 | 83.17 | 80.13 | 77.18
Chart: Time (h)
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6
 | 0 | 13.062 | 24.7955 | 45.3855 | 82.8834 | 123.508
Chart: Time (h)
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6
 | 0 | 15.4047 | 31.6449 | 59.6397 | 112.6069 | 161.6098
Chart: Time (h)
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6
U,V | 35.257 | 20.628 | 16.158 | 12.588 | 10.327 | 9.513

## Slide 9: 10 ppm Mg
Facing SC
Facing BC
Chart: Time (h)
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6
Con, mS/cm | 86.97 | 86.37 | 85.91 | 84.42 | 81.46 | 78.67
Chart: Time (h)
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6
U,V | 35.816 | 21.138 | 16.55 | 12.875 | 10.464 | 9.581
Chart: Time (h)
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6
 | 0 | 12.1902 | 22.437 | 44.7183 | 85.563 | 127.1338
Chart: Time (h)
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6
 | 0 | 18.369 | 35.2375 | 63.6597 | 115.4213 | 198.4583

## Slide 10: 1 ppm Mg
Facing SC
Facing BC
Chart: Time (h)
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6
Con, mS/cm | 86.56 | 85.84 | 85.03 | 83.45 | 80.36 | 77.43
Chart: Time (h)
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6
U,V | 41.378 | 23.237 | 17.665 | 13.433 | 10.401 | 9.598
Chart: Time (h)
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6
 | 0 | 10.8584 | 21.7496 | 41.2154 | 83.4386 | 118.1301
Chart: Time (h)
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6
 | 0 | 15.7738 | 33.129 | 65.4341 | 125.4048 | 166.1212

## Slide 11: 0.1 ppm Mg
Facing SC
Facing BC
Chart: Time (h)
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6
Con, mS/cm | 84.92 | 84.14 | 83.3 | 81.77 | 78.78 | 75.84
Chart: Time (h)
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6
 | 42.842 | 24.368 | 18.56 | 13.855 | 10.873 | 9.734
Chart: Time (h)
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6
 | 0 | 9.7381 | 19.0583 | 37.424 | 72.1885 | 107.571
Chart: Time (h)
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6
 | 0 | 15.7635 | 30.1776 | 61.0288 | 112.2291 | 153.2285

## Slide 12: 0.01 ppm Mg
Facing SC
Facing BC
Chart: Time (h)
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6
Con, mS/cm | 85.32 | 84.54 | 83.45 | 81.83 | 78.69 | 74.97
Chart: Time (h)
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6
U,V | 35.842 | 24.368 | 18.56 | 13.855 | 10.873 | 9.734
Chart: Time (h)
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6
 | 0 | 9.7381 | 17.8745 | 33.4937 | 68.6134 | 121.5806
Chart: Time (h)
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6
 | 0 | 15.7635 | 30.1776 | 61.0288 | 112.2291 | 173.9502

## Slide 13: 1 ppb Mg—— the minimum concentration of Mg
Facing SC
Facing BC
Chart: Time (h)
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6
Con, mS/cm | 84.12 | 83.35 | 82.53 | 80.92 | 77.74 | 74.5
Chart: Time (h)
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6
 | 28.581 | 19.046 | 15.451 | 12.368 | 10.244 | 9.394
Chart: Time (h)
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6
 | 0 | 10.645 | 22.587 | 41.5138 | 92.5569 | 122.0533
Chart: Time (h)
| 0 | 0.5 | 1 | 2 | 4 | 6
 | 0 | 11.9439 | 22.1483 | 61.4788 | 140.3913 | 212.9073
25 μm
25 μm
Mg
Mg